

 C/LLANERA Nº 27, 08207

 SABADELL, BARCELONA

 937175248

[WWW.ORTOPEDIACANORIAC.COM](http://WWW.ORTOPEDIACANORIAC.COM)

 ortopediacanoriach@gmail.com



**PAÑAL REULIZABLE HOMBRE / MUJER**

|  |
| --- |
| **COMPOSICIÓN** |
| 1ª CAPA  | Tejido 50% poliéster 50% algodón  |
|  2ª CAPA  | Relleno fibra 100% poliéster (Antialérgica – anti-hongos ) + PU  |
| Color:  | Blanco.  |
| Lavado:  | 60º  |
| Secado : 60 º. Secado reducido.  |
| **PRESENTACIÓN** |
| Bolsa:  | Sin asa + folleto Golfor  |
| Etiqueta: Adhesiva a la bolsa con medida, línea correspondiente y código  |
| Folleto:  | Si  |

**Test Realizados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipos de Ensayos  | Norma aplicada  | Resultado  |
| Irritación dérmica en la piel  | UNE-EN ISO 10993-10  | OK  |
| Capacidad de absorción  | UNE-EN ISO 9072-6:2003  | 150/200 ml  |
| Velocidad de Absorción  | UNE-EN ISO  | 11,30 CV%  |
| Resistencia a la penetración del agua  | UNE EN 20811:1993  |  ➢ 1000  |
| Variación de dimensiones  | UNE-EN ISO 3759:1996  | 3,2% - 5%  |
| Tiempo de Absorción  | UNE WN 1644-1 ANEXO B  | 13,8 (s)  |
| Aftalatos  |   | Free  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **HOMBRE**  |  |  | **MUJER**  |  |
| TALLA  | MEDIDA TALLA  | CINTURA (CM)  | TALLA  | MEDIDA TALLA  | CINTURA (CM)  |
| S  | 32-36  | 64 - 72  | S  | 32-36  | 58 - 70  |
| M  | 38-40  | 76 - 80  | M  | 38-40  | 72 - 80  |
| L  | 42-46  | 82 - 92  | L  | 42-46  | 82 - 92  |
| XL  | 48-52  | 94 - 104  | XL  | 48-52  | 94 - 104  |
| XXL  | 54-58  | 106 - 116  | XXL  | 54-58  | 106 - 116  |

